总关缉私仓库地面下沉注浆填充加固施工方案及明细
拆除塌陷部位木地板进行打孔注浆，固结塌陷区域为一个整体，避免后续继续塌陷，剃刨高低不平表面，对建筑垃圾进行外运后用细砂石料回填夯实找平地面，浇筑混凝土后重新铺设拆除的木地板。

1.拆除塌陷部位木地板，面积10m×16m=160㎡。

2.打孔注浆面积10m×16m=160㎡，深度1.8m。
3.孔间距2.5m，按梅花桩布局。
4.施工原料采用425#高标号水泥、水玻璃、化学原料等

5.剃刨高低不平表面，厚度10公分。

6.用细砂石料回填夯实找平地面，厚度10公分。

7.重新铺设拆除的木地板。
8.施工现场保护及卫生清洁。
